
[image: image1.jpg]nnnsnnl‘l



[image: image2.jpg]


 
Decoratieve radiatoren 


FARO V

Een strakke verticale radiator vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal met vlakke voorplaat voorzien van een verticaal lijnprofiel en gesloten zijbekledingen, warmteafgiftes gemeten volgens de norm EN 442.

Merk
RADSON

Type
FARO V

Materiaal
Koudgewalst kwaliteitsplaatstaal DC 01A


Voorplaat uit Zincor (elektrolytische verzinkt)

Maximale werktemperatuur 
110°C

Maximale werkdruk
6 bar

Proefdruk
8 bar

Conformiteit
EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC 01A,

volgens EN 10130: 2006.

· Met telkens 2 op 1 warmwaterkanaal aangelaste convectielamellen

· Pas: warmwaterkanalen: 50 mm

· Pas: convectielamellen: 25 mm

· Met verlijmde vlakke voorplaat met verticaal lijnprofiel uit Zincor

· Meegeleverd en inbegrepen in de prijs: 2 zijbekledingen, ophangconsoles, montageklemmen, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):
· Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water

· 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese

· Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

DESIGN

· Een stevige verticale radiator met een vlakke voorkant met verticaal lijnprofiel en zijbekledingen 

· Omwille van zijn verticale uitvoering neemt deze radiator weinig plaats in op de wand 

GAMMA

3 types: 20, 21, 22

4 hoogtes: 1500, 1800, 1950, 2100

4 lengtes: 300, 450, 600, 750

KLEUR

Standaardkleur: wit – RAL 9016. Een brede waaier RAL-, sanitaire en metaalkleuren is beschikbaar.

MONTAGE

Met de meegeleverde ‘verticale’ consoleset. 
AANSLUITING
· 6 x G1/2 ”, 4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting

· De radiator is omkeerbaar boven/onder. Opgelet bij bovenaansluiting dient men de radiator 180° te draaien.
· Faro V radiatoren worden steeds voor een tweepijpssysteem geleverd. 
VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

GARANTIE

Radson radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).
Vogelsancklaan 250 B – 3520 Zonhoven Tel. +32(0)11/81 31 41  Fax +32(0)11/81 73 78   www.radson.com 

