
[image: image1.jpg]nnnsnnl‘l




[image: image2.jpg]




  

  Paneelradiatoren






INTEGRA PLINT

Paneel-plintradiator uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal met zijbekleding, bovenrooster en geïntegreerde aansluiting, gemeten volgens de norm EN 442.

Merk
RADSON

Type
INTEGRA PLINT

Materiaal
Koudgewalst kwaliteitsplaatstaal DC 01A


Verticale profilering van 33 mm

Maximale werktemperatuur 
110°C

Maximale werkdruk
6 bar

Proefdruk
8 bar

Conformiteit
EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

· De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC 01A,               volgens EN 10130: 2006.

· Verticale profilering : 33 mm

· Met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding uit plaatstaal. 

· Met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop (aansluiting M30x1,5)

· Meegeleverd en inbegrepen in de prijs : 1 ontluchter, 3 blindstoppen en een kunststofkapje

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij) :

· Voorbereidingsfase : ontvetten, fosfateren en spoelen met Denim-water

· 1ste lakfase : aanbrengen van de grondverf door kataforese

· Eindlaklaag : volgens het epoxypolyester poederprincipe

ESTHETIEK

· De Integra plint is voorzien van een bovenrooster en zijbekledingen, fabrieksmatig gemonteerd.

· De aanvoerbuis is geïntegreerd in de radiator samen met het regelbare kraanlichaam, waardoor geen enkele leiding is zichtbaar is.

· De hoeken van de radiator zijn afgerond.

GAMMA

3 types : 22, 33, 44

1 hoogte : 200

14 lengtes : 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000

KLEUR

Standaardkleur: wit – RAL 9016

Een brede waaier RAL-, sanitaire en metaalkleuren is beschikbaar.

MONTAGE

Aan de achterzijde van de radiator zijn geen ophangstrippen aangelast.

De radiatoren kunnen gemonteerd worden met wandconsoles (2, 3 of 4, afhankelijk van de lengte van de radiator) en/of standconsoles.

AANSLUITINGEN

6 aansluitingen waarvan 4 x (1/2 ” zijdelings en 2 x (1/2" onderaan op een pasafstand van    50 mm. 

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

NORMEN
De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

GARANTIE

Garantie : 10 jaar na installatie.

�




















PAGE  
Vogelsancklaan 250 B – 3520 Zonhoven Tel. +32(0)11/81 31 41 Fax +32(0)11/81 73 78  www.radson.com 


