## Radiateurs à panneaux

VERTICAL

Radiateur vertical en tôle d'acier de qualité, laminée à froid avec habillage latérale, dimensionné selon la norme EN 442.

Marque	RADSON

Type	VERTICAL

Matériau	Tôle d’acier de qualité laminée à froid DC 01A

Profil vertical de 50 mm

Température de travail maximale	110 °C

Pression de travail maximale	6 bars

Pression d' essai	8 bars

Conformité	EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC 01A laminée à froid, selon EN 10130: 2006.

- Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d’eau chaude

- Pas canal d’ eau chaude: 50 mm, pas lamelles de convection : 25 mm

- Livrés dans l’emballage et compris dans le prix : 2 habillages latéraux, consoles, clips de blocage, 1 bouchon purgeur orientable, 3 bouchons pleins, vis et chevilles

TRAITEMENT ET FINITION

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions) :

- Phase préparatoire : dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée

- 1ère phase de laquage : application de la couche de fond par cataphorèse

- Couche de laque finale : selon le principe d'époxy-polyester en poudre

ESTHETIQUE

- La face avant est reconnaissable par ses canaux d’eau arrondis et large qui forment un profil continu.

- Types 20c, 21c et 22c sont pourvus des habillages latéraux

- Parce que sa version verticale, le radiateur prend peu de place au mur.

GAMME

4 types : 10C, 20C , 21C, 22C

5 hauteurs : 1500, 1800, 1950, 2100, 2300

4longeurs : 300, 450, 600, 750

COULEUR

Couleur standard : blanc – RAL 9016.

Un large éventail de couleurs RAL et sanitaires est disponible.

MONTAGE

Avec un set de console ‘verticale’ MCW-V livré dans l’emballage

RACCORDEMENTS

- 6 x ( 1/2 ” (15/21), 4 aux coins du radiateur et 2 pour le raccordement central.

- Le radiateur est réversible haut/bas. Attention, en cas de raccordement dans le haut, le radiateur doit être tourné et une hauteur de refoulement d ‘eau de minimum 3m est nécessaire pour l’alimentation du radiateur, ceci à un débit minimal de 150l/h.

- Les radiateurs verticals sont toujours livrés pour un système bi-tube. Pour un système mono-tube, il faut utiliser des garnitures spéciales de by-pass.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film plastique thermorétractile. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442.

La température de départ s’ élève à 75°C, la température de retour s’ élève à 65°C et la température d’ ambiante est 20°C.

GARANTIE

10 ans après l' installation contre les vices de fabrication