Radiateurs à panneaux

## COMPACT

Radiateur à panneaux en tôle d’acier de qualité, laminée à froid avec habillage, dimensionné selon la norme EN 442.

Marque	RADSON

Type	COMPACT

Matériau	Tôle d’acier de qualité, laminée à froid DC 01A

Profil vertical de 50 mm

Température de travail maximale	110°C

Pression de travail maximale	6 bars

Pression d' essai	8 bars

Conformité	EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC 01A laminée à froid, selon EN 10130 : 2006.

- Avec revêtement supérieur et latéral en tôle d'acier monté en usine

- Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d'eau chaude

- Pas canal d'eau chaude: 50 mm, pas lamelles de convection: 25 mm

- Livrés dans l’emballage et compris dans le prix : consoles, 1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles.

TRAITEMENT ET FINITION

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions) :

- Phase préparatoire : dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée

- 1ère phase de laquage : application de la couche de fond par cataphorèse

- Couche de laque finale : selon le principe d'époxy-polyester en poudre

ESTHETIQUE

- La face avant est reconnaissable à ses canaux d’ eau chaude arrondis et larges qui forment le profil ininterrompu.

- Les coins du radiateur sont arrondis.

GAMME

4 types : 11, 21s, 22, 33

7 hauteurs : 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900

17 longeurs : 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 3000

COULEUR

Couleur standard : blanc – RAL 9016.

Un large éventail de couleurs RAL et sanitaires est disponible.

MONTAGE

Sur la face arrière du radiateur ont été soudées 4 ou 6 pattes de fixation (en fonction de la longueur du radiateur). 2 ou 3 consoles livrées dans l’emballage sont du type « MCW-5 » et sont munies d’un revêtement acoustique en plastique qui propose la possibilité de montage sur le côté étroit ou large. Sauf pour le type 33, hauteur 300 mm, il n’y a pas de pattes de fixation et le radiateur sera accroché avec le console « MCA-Q » livré.

RACCORDEMENTS

4 x  ½ “  (15/21)

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film plastique thermorétractible. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442.

La température de départ s’ élève à 75°C, la température de retour s’élève à 65°C et la température d’ambiante est 20°C.

GARANTIE

10 ans après l' installation.