[image: image2.png]


 

[image: image1.jpg]nnnsnnl‘l



Radiateurs décoratifs

FARO H

Radiateur à panneaux en tôle d’acier de qualité, avec une face avant plane prévue d’un profil horizontal et de parois latérales, une grille supérieure et un raccordement intégré, dimensionné selon la norme EN 442.

Marque



RADSON

Type
 
FARO H

Matériau

tôle d’acier de qualité conform EN 442



Face d’avant de Zinkor (galvanisation électrolytique)

Température de travail maximale

110 °C

Pression de service maximale

6 bars

Pression d' essai 

8 bars

Conformité

EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

· Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC 01A laminée à froid, selon EN 10130 : 2006.

· Avec revêtement latéral galbées et d’une grille élégante supérieure en tôle d'acier monté en usine.

· Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d'eau chaude

· Pas canal d’eau chaude est 50 mm et pas lamelles de convection est 25 mm.

· Avec face avant lisse pré-encollé prévue d’un profil horizontal en Zinkor.

· Le corps de vanne thermostatisable (Kv réglable) d’Oventrop est monté d’usine à droite (raccordement M30x1.5) et le purgeur à gauche.

· Livrés dans l’emballage et compris dans le prix : consoles, vis et chevilles.

TRAITEMENT ET FINITION
Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions) :

· Phase préparatoire : dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée

· 1ère phase de laquage : application de la couche de fond par cataphorèse

· Couche de laque finale : selon le principe d'époxy-polyester en poudre

ESTHETIQUE

· La face avant a un profil de ligne horizontale.

· Le Faro H a des revêtements latéral galbées et d’une grille élégante supérieure en tôle d'acier monté en usine.

· Le tuyau d’alimentation est dissimulé derrière le panneau avant et intégré dans le radiateur comme le corps de vanne thermostatisable et Kv réglable.

· Les coins du radiateur sont arrondis.

GAMME

4 types : 20, 21, 22, 33

4 hauteurs : 400, 600, 750, 900

11 longeurs : 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950

COULEUR

Couleur standard : blanc – RAL 9016.

Un large éventail de couleurs RAL et sanitaires est disponible.


MONTAGE

Sur la face arrière du radiateur ont été soudées 4 ou 6 pattes de fixation (en fonction de la longueur du radiateur). 2 ou 3 consoles livrées dans l’emballage sont du type « MCW-5 » et sont munies d’un revêtement acoustique en plastique qui propose la possibilité de montage sur le côté étroit ou large.

RACCORDEMENTS

6 x ( 1/2" (15/21) à droite (ou gauche sur demande).
EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film plastique thermorétractible. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été testés selon la norme EN 442. 

La température de départ s’ élève à 75°C, la température de retour s’ élève à 65°C et la température ambiance est 20°C.

GARANTIE 

10 ans après l' installation contre les vices de fabrication.

PAGE  
Vogelsancklaan 250  B – 3520 Zonhoven  Tel. +32(0)11/81 31 41  Fax +32(0)11/81 73 78   www.radson.com 


