### Radiateurs décoratifs

## KOS H

Radiateur panneaux avec face avant lisse réalisé en tôle d’acier de qualité, laminée à froid avec des parois latérales, grille supérieure et raccordement intégré, émissions calorifiques dimensionnées selon la norme EN 442.

Marque	RADSON

Type	KOS H

Matériau		Tôle d’acier de qualité, laminée à froid DC 01A

Face avant en Zincor (galvanisation électrolytique)

Température de service maximale	110 °C

Pression de service maximale	6 bar

Pression d’essai 	8 bar

Conformité		EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC 01A, laminée à froid, selon EN 10130: 2006.

- Avec des parois latérales légèrement galbées et une grille supérieure élégante en tôle d’acier, montées en usine.

- Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d’eau chaude

- Pas: canal d’eau chaude: 50 mm

- Pas: lamelles de convection: 25 mm

- Avec face avant lisse préencollée en Zincor

- Avec corps de vanne thermostatisable à Kv réglable préassemblé d’Oventrop (raccordement M30x1,5) et bouchon purgeur

- Livrés dans l’emballage et compris dans le prix: consoles, vis et chevilles

TRAITEMENT ET FINITION

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions):

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée

- 1ère phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse

- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre

DESIGN

- La face avant est lisse.

- Le Kos H est équipé d’une grille supérieure élégante et de parois latérales, légèrement galbées, montées en usine.

- Un tube d’alimentation est intégré dans le radiateur avec le corps de vanne thermostatisable. Aucune tuyauterie n’est apparente.

- Les coins du radiateur sont arrondis.

GAMME

4 types: 20, 21, 22, 33

4 hauteurs: 400, 600, 750, 900

11 longueurs: 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950

COULEUR

Couleur standard: blanc – RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL, métalliques et sanitaires est disponible.

MONTAGE

Sur la face arrière du radiateur ont été soudées 4 ou 6 pattes de fixation (en fonction de la longueur du radiateur). 2 ou 3 consoles "MCW-5" sont fournies dans l'emballage. Elles sont équipées d'une paroi acoustique en plastique et permettent un montage étroit ou large.

RACCORDEMENT

2 x G 1/2" dans le bas à droite (ou à gauche sur demande).

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s’élève à 75°C, la température de retour s’élève à 65°C et la température ambiante est 20°C.

GARANTIE

Les radiateurs Radson sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).