Radiateurs panneaux

E.FLOW INTEGRA

Radiateur panneaux réalisé en tôle d’acier de qualité, laminée à froid avec 8 raccordements, raccordement central inclus: l’écoulement de l’eau à l’intérieur du radiateur se fait de manière diagonale. Les parois latérales et la grille supérieure sont montées en usine. Les émissions calorifiques sont dimensionnées selon la norme EN 442.

Marque	RADSON

Type	E.Flow Integra

Matériau	Tôle d’acier de qualité, laminée à froid DC 01A

Profil vertical de 50 mm

Température de service maximale	110°C

Pression de service maximale	6 bar

Pression d’essai		8 bar

Conformité		EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC 01A, laminée à froid, selon EN 10130: 2006

- Avec grille supérieure et parois latérales en tôle d'acier, montées en usine

- Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d'eau chaude

- Pas: canaux d'eau chaude: 50 mm

- Pas: lamelles de convection: 25 mm

- Dans le cas d'un raccordement central, l’écoulement de l’eau dans le radiateur se fait de manière diagonale

- Avec corps de vanne thermostatisable à Kv réglable préassemblé d’Oventrop (raccordement M30x1,5)

- Livrés dans l’emballage et compris dans le prix: consoles, 1 bouchon purgeur, 6 bouchons pleins, vis et chevilles

TRAITEMENT ET FINITION

Procédure de traitement conforme aux normes DIN 55900 et EN 442 (sans émissions):

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée

- 1ère phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse

- Couche de laque finale: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.

DESIGN

- La face avant est reconnaissable à ses canaux d’eau chaude arrondis et larges qui forment un profil ininterrompu.

- L’E.Flow Integra est équipé d’une grille supérieure et de deux parois latérales, montées en usine.

- Un tube d’alimentation est intégré dans le radiateur avec le corps de vanne thermostatisable. Aucune tuyauterie n’est apparente.

- Les coins du radiateur sont arrondis.

GAMME

4 types: 11, 21s, 22, 33

6 hauteurs: 300, 400, 500, 600, 750, 900

17 longueurs: 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 3000 (Attention: toutes les longueurs ne sont pas disponibles pour les types 11 et 33)

COULEUR

Couleur standard: blanc – RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL, métalliques et sanitaires est disponible.

MONTAGE

Sur la face arrière du radiateur ont été soudées 4 ou 6 pattes de fixation (en fonction de la longueur du radiateur). 2 ou 3 consoles "MCW-5" sont fournies dans l'emballage. Elles sont équipées d'un revêtement acoustique en plastique et permettent un montage étroit ou large. Exception de montage: le type 33, hauteur 300 mm. Ce radiateur n’a pas de pattes de fixation soudées; le radiateur est suspendu avec les consoles "MCA-Q" fournies et la distance par rapport au mur est différente.

RACCORDEMENT

- 2 x G 1/2“ dans le bas à droite ou à gauche, obturés avec 2 bouchons SW 12 et 2 x G 3/4“ Eurocônes au centre fermés avec 2 bouchons SW 30. Plus 4 x G 1/2“ sur les côtés gauche et droite (fermés sur le dessus avec 1 bouchon purgeur et 1 corps de vanne, sur le dessous avec un bouchon avec vidange).

- Sur la version droite, l'arrivée se trouve à gauche et le retour à droite; sur la version gauche, l'arrivée est à droite et le retour à gauche.

- Les radiateurs sont toujours livrés pour un système bitube. Pour un système monotube, il faut utiliser des garnitures spéciales de by-pass (commander en option).

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s’élève à 75°C, la température de retour s’élève à 65°C et la température ambiante est 20°C.

GARANTIE

Les radiateurs Radson sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).