Radiateurs décoratifs

# PAROS

Radiateur vertical, au look minimaliste et épuré, réalisé en tôle d’acier de qualité, laminée à froid, pourvu d’une paroi lisse avec des angles arrondis, émissions calorifiques dimensionnées selon la norme EN 442.

Marque	RADSON

Type	PAROS

Matériau	Tôle d’acier de qualité, laminée à froid St 12.03

Température de service maximale	110°C

Pression de service maximale	6 bar

Pression d’essai	8 bar

Conformité	EN 442

DESCRIPTION TECHNIQUE

Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier St 21.03, laminée à froid, selon DIN 1623/1 et EN 10130. Pour l'application dans un système de chauffage central, selon DIN 4751.

- Avec paroi fermée préencollée en tôle d'acier avec des angles arrondis.

- Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d’eau chaude

- Pas: canal d'eau chaude: 50 mm

- Pas: lamelles de convection: 25 mm.

- Distance entre la face arrière du radiateur et le mur: 10 mm

- Distance entre la face avant du radiateur et le mur chez type 11: 83 mm.

- Distance entre la face avant du radiateur et le mur chez type 21: 107 mm

- Livrés dans l’emballage et compris dans le prix: 2 consoles verticales MCW-V, 1 bouchon purgeur orientable, 3 bouchons pleins, vis et chevilles

Le Paros est disponible en 2 versions: à eau chaude et électrique (Paros E)

TRAITEMENT ET FINITION

Procédure de traitement conforme aux normes DIN 55900 et EN 442 (sans émissions):

- Phase préparatoire: dégraissage, phosphatage et rinçage à l’eau déminéralisée.

- 1e phase de laquage: application de la couche de fond par cataphorèse.

- Couche de laque finale: selon le principe d’époxy-polyester en poudre.

DESIGN

Le Paros est un radiateur décoratif vertical offrant un design minimaliste moderne.

COULEUR

Couleur standard: blanc - RAL 9016. Un large éventail de couleurs RAL, métalliques et sanitaires est disponible.

GAMME

2 types: 11, 21

3 hauteurs: 1800, 1950, 2100

4 longueurs: type 11: 380, 530, 680, 830 & type 21: 405, 555, 705, 855

MONTAGE

Avec un set de consoles ‘verticales’ MCW-V livré dans l’emballage.

RACCORDEMENT

2 x G 1/2”.
Le radiateur est réversible haut/bas. Attention: en cas de raccordement dans le haut, le radiateur doit être tourné et une hauteur de refoulement d’eau de minimum 3m est nécessaire à l’arrivée du radiateur, ceci à un débit minimum de 150l/h.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film rétractable. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s’élève à 75°C, la température de retour s’élève à 65°C et la température ambiante est 20 °C.

GARANTIE

Les radiateurs Radson sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007). Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.