Paneelradiatoren

E.FLOW INTEGRA

Paneelradiator vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal met 8 aansluitingen inclusief middenaansluiting, die zorgt voor diagonale waterdoorstroming. Met voorgemonteerde zijbekledingen en bovenrooster. Warmteafgiftes gemeten volgens de norm EN 442.

Merk	RADSON

Type	E.Flow Integra

Materiaal	Koudgewalst kwaliteitsplaatstaal DC 01A

Verticale profilering van 50 mm

Maximale werktemperatuur 	110°C

Maximale werkdruk	6 bar

Proefdruk	8 bar

Conformiteit	EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC 01A,

volgens EN 10130: 2006.

- Met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekledingen uit plaatstaal

- Met telkens 2 op 1 warmwaterkanaal aangelaste convectielamellen

- Pas: warmwaterkanalen: 50 mm

- Pas: convectielamellen: 25 mm

- Bij middenaansluiting heeft de radiator een diagonale waterdoorstroming

- Met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop  (aansluiting M30x1,5)

- Met voorgemonteerde blindstoppen (6) en ontluchter

- Meegeleverd en inbegrepen in de prijs: ophangconsoles, schroeven en pluggen

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water

- 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese

- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

DESIGN

- De voorzijde is herkenbaar aan de afgeronde en brede warmwaterkanalen die een ononderbroken profiel vormen.

- De E.Flow Integra is voorzien van een fabrieksmatig voorgemonteerd bovenrooster en 2 zijbekledingen.

- De aanvoerbuis is geïntegreerd in de radiator samen met het regelbare kraanlichaam, waardoor geen enkele leiding zichtbaar is.

- De hoeken van de radiator zijn afgerond.

GAMMA

4 types: 11, 21s, 22, 33

6 hoogtes: 300, 400, 500, 600, 750, 900

17 lengtes: 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 3000 (opgelet, type 11 en 33 hebben niet alle lengtes)

KLEUR

Standaardkleur: wit – RAL 9016. Een brede waaier RAL-, sanitaire en metaalkleuren is beschikbaar.

MONTAGE

Aan de achterzijde van de radiator zijn 4 of 6 ophangstrippen aangelast (in functie van de lengte van de radiator). Er worden 2 of 3 consoles “MCW-5” meegeleverd in de verpakking, die voorzien zijn van een akoestische bekleding in kunststof en die mogelijkheid bieden tot een smalle of een brede montage. Montage uitzondering: bij type 33, hoogte 300 mm zijn er geen aangelaste ophangstrippen. De radiator wordt bevestigd met de meegeleverde “MCA-Q” consoles en de muurafstand is afwijkend.

AANSLUITING

- 2 x G 1/2” onderaan rechts of links, afgesloten met 2 blindstoppen met binnen zeskant SW 12 en 2 G 3/4” Euroconus midden afgesloten met 2 blindstoppen SW 30. Plus 4 x G 1/2" zijdelings links en rechts (afgesloten bovenaan met 1 ontluchter en 1 kraanlichaam, onderaan met 2 blindstoppen SW 22).

- Bij rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts, bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links.

- De radiatoren worden steeds voor een tweepijpssysteem geleverd. Voor éénpijpssystemen dienen speciale bypass-garnituren gebruikt te worden (optioneel te bestellen).

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

GARANTIE

Radson radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).