Radiateurs décoratifs

# TINOS

Marque	RADSON

Type	TINOS

Matériau	Tôle d’acier – épaisseur du tôle conform EN 442

Régime d’eau 	Arrivée : 75 °C, retour : 65 °C, t° ambiante : 20 °C

Eau chaude jusque max. 110 °C

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier St 12.03 laminée à froid, selon DIN 1623/1 et EN 10130. Pour l'application dans un système de chauffage central, selon DIN 4751. Avec revêtements latéraux en tôle d'acier.

- Habillage fermé avec des côtés droits

- Pas canal d'eau chaude: 50 mm, pas lamelles de convection: 25 mm.

ESTHÉTIQUE

Le Tinos est un radiateur décoratif vertical offrant un design moderne.

TRAITEMENT ET FINITION

Procédure de traitement correspondant aux normes DIN 55900 et EN 442 (sans émissions) :

- Phase de préparation: dégraissage, phosphatage et rinçage avec eau déminéralisée.

- 1e phase de peinture: application de la couche d’apprêt par cataphorèse.

- Couche de peinture finale: selon le principe de la poudre époxy polyester.

COULEUR

Couleur standard : RAL 9016 – blanc. Autres couleurs RAL et métallisées disponibles selon le nuancier Radson.

MONTAGE

2 consoles verticales MCW-V.

RACCORDS

2 x  1/2” (15/21).

Le radiateur est réversible haut/bas. Attention : pour un raccord dans le haut, le radiateur doit être retourné et une colonne d’arrivée d’eau d’au moins 3 m est nécessaire à l’arrivée du radiateur, ainsi qu’un débit minimum de 150 l/h.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans une boîte en carton avec tampons, protège-coins en EPS et mousse de protection devant. L’ensemble est emballé dans du film thermorétractable.  Le radiateur reste emballé jusqu'à la réception afin d'éviter tout dégât.

NORMES

Les rendements des radiateurs, exprimés en Watt, sont mesurés selon la norme EN 442.

La température d’arrivée est de 75 °C.

La température de retour est de 65 °C.

La température ambiante est de 20 °C.

GARANTIE

Garantie contre les vices de fabrication : 10 ans après l’installation.

NORMES

Les rendements des radiateurs, exprimés en Watt, sont mesurés selon la norme EN 442.

La température d’arrivée est de 75 °C.

La température de retour est de 65 °C.

La température ambiante est de 20 °C.

GARANTIE

Garantie contre les vices de fabrication : 10 ans après l’installation.