Decoratieve radiatoren

# TINOS

Een strakke minimalistische verticale radiator vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsplaatstaal met een naadloze vlakke bekleding met rechte hoeken, warmteafgiftes gemeten volgens de norm EN 442.

Merk	RADSON

Type	TINOS

Materiaal	Koudgewalst kwaliteitsplaatstaal DC01A

Bekleding uit Zincor (electrolytisch verzinkt)

Maximale werktemperatuur 	110°C

Maximale werkdruk	6 bar

Proefdruk	8 bar

Conformiteit	EN 442

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC01A, volgens EN 10130 : 2006.

- Met verlijmde gesloten bekleding uit Zincor met rechte hoeken

- Met telkens 2 op 1 warmwaterkanaal aangelaste convectielamellen

- Pas: warmwaterkanalen: 50 mm

- Pas: convectielamellen: 25 mm

- Meegeleverd en inbegrepen in de prijs: 2 verticale MCW-V ophangconsoles, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen

De TINOS is beschikbaar in 2 versies: warm water en elektrisch (Tinos E).

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water

- 1ste lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese

- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

DESIGN

De Tinos is een verticale decoratieve radiator met een modern minimalistisch design.

GAMMA

2 types: 11, 21

3 hoogtes: 1800, 1950, 2100

4 lengtes: 325, 475, 625, 775

KLEUR

Standaardkleur: wit – RAL 9016. Een brede waaier RAL-, sanitaire en metaalkleuren zijn beschikbaar.

MONTAGE

Met meegeleverde verticale consoleset type MCW-V.

AANSLUITING

6 x G 1/2".

De radiator is omkeerbaar boven/onder. Opgelet bij bovenaansluiting dient men de radiator 180° te draaien. Tinos radiatoren worden voor een tweepijpssysteem geleverd.

Verpakking

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

GARANTIE

Radson radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).